Специальная лента

1900

Техническая информация Декабрь, 2008

| Описание продукта | 3М™ Специальная лента 1900 это гибкая тканевая лента, сделанная из ткани, покрытой полиэтиленовой плёнкой, с синтетическим каучуковым клеем. Специальная лента 1900 хороший выбор для применений средней сложности. |
| --- | --- |
| Особенности | 3М™ Специальная лента 1900 может быть использована для многих задач: маскирование, маркировка, запечатывание, укрепление. |
| Преимущества | Легко рвется вдоль и поперек, полиэтиленовая пленка предотвращает проникновение влаги, каучуковый клей хорошо прилипает к различным поверхностям. |
| Выгоды | Хорошее маскирование криволенейных поверхностей, легкость нанесения, может быть использована в помещениях с повышенной влажностью, каждый рулон запакован индивидуально для легкости идентификации и защиты рулона до начала работы с ним. |

| Конструкция продукта | Тип адгезива | Каучуковый |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Полиэтиленовая пленка поверх ткани |
|  | Цвет | Серебряный и черный |
|  | Толщина (AFERA 5006) | 0,17 мм |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 15 Н/25мм | AFERA 5001 |
|  | Прочность на разрыв | 70 Н/25 мм | AFERA 5004 |
|  | Удлинение при разрыве | 20% | AFERA 5004 |
|  | Температурная стойкость | Максимум 60°С |  |

| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке |
| --- | --- |
| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |