Scotch™

2321 Маскирующая лента общего назначения

Техническая информация Июль 2000

| Описание продукта | Scotch™ 2321 – маскирующая лента из гофрированной бумаги свелого желто-коричневого цвета; предназначена для промышленного маскирования. |
| --- | --- |
| Применения | Scotch™ 2321 используется для маскирования при окраске, укрытия, фиксации, соединения, и других применений при температуре до 80(С в течение 1 часа. |

| Физические свойства (не для спецификации) | Тип адгезива | Перекрестно сшитый каучуковый полимер |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Пропитанная латексом гофрированная бумага |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 18-21°C и относительной влажности 40-50 % |

| Характеристики (не для спецификации) | Толщина (AFERA4006) | 0.135 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали (AFERA 4001) | 6.5 Н/25мм |  |
|  | Прочность на разрыв (AFERA 4004) | 88 Н/25 мм |  |
|  | Удлинение при разрыве (AFERA 4005) | 10% |  |
|  | Температурная стойкость | 80(С Хорошее качество и чистое удаление ленты Scotch™ 2321 достигается при различных температурах и временах нагрева на многих материалах. Следует провести тесты для проверки характеристик ленты в условиях Вашего процесса. Наилучшие характеристики и чистое удаление продукта обеспечиваются вплоть до нагрева до 80(С в течение 60 минут |

|  | Особенности | Характеристики | Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа из бумаги, пропитанной латексом Адгезив на основе перекрестно сшитого каучукового полимера | Эластичность Устойчивость к растворителям Легко разрывается руками Тонкая Хорошее удержание краски Устойчивость к расщеплению Мгновенная адгезия Хорошая прочность соединения | Маскирование искривленных поверхностей Не пропускает краску Легкость обращения Уменьшает скапливание краски; обеспечивает более ровные линии Устойчива к отслаиванию краски Легкое удаление Легкость нанесения Не отстают края нанесенной ленты |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |