Техническая информация Июнь, 2013

| Описание продукта | Лента Scotch™ 2836S это высокотемператруная лента желто-коричневого цвета для индустриальных и автомобильных применений |
| --- | --- |

| Физические свойства | Тип адгезива | Сшитый синтетический каучуковый адгезив, запатентованный 3М |
| --- | --- | --- |
|  | Основа | Пропитанная латексом очень плотная крепированная бумага |
|  | Толщина AFERA 4006 | 0.170 мм |
|  | Цвет ленты | Желто-коричневый |
|  | Срок хранения | 12 месяцев от даты производства, указанной 3М, при хранении в заводской упаковке при 21оС и 50% относительной влажности |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией |
| --- | --- |
|  | Адгезия к нержавеющей стали | 11 Н/25мм | AFERA 4001 |
|  | Прочность на разрыв | 45,5 Н/10 мм | AFERA 4004 |
|  | Удлинение при разрыве | 10,5% | AFERA 4005 |
|  | Диапазон температур эксплуатации | До 140°С |  |

| Дополнительная информация о продукте | Хорошие качества при эксплуатации и чистое удаление лента Scotch™ 2836 демонстрирует при различных сочетаниях температура/время на различных поверхностях. Протестируйте ленту, чтобы убедиться, что лента Scotch™ 2836 подходит под ваш технологический процесс. Лента сохраняет свойство чистого удаления при воздействии 140оС на протяжении 60 минут |
| --- | --- |

| Условия хранения | Хранить в чистом сухом месте. При температуре 21оС и 50 процентах относительной влажности (рекомендовано) |
| --- | --- |

| Применения | Прекрасная стойкость к температуре 140оС на протяжении одного часа позволяет использовать ленту во всех процессах отверждения автомобильной краски, а также процессах протекающих в камере сушки или повторяющихся циклах сушки. |
| --- | --- |

|  | СВОЙСТВО Пропитанная латексом плотная гладкая крепированная бумажная основа Патентованный сшитый синтетический каучуковый адгезив | ПРЕИМУЩЕСТВО Прекрасная стойкость к растворителям Хорошая стойкость к воде Гладкая Прекрасная стойкость к расщеплению Превосходная стокойсть к образованию надрывов Прекрасная эластичность Легкое разматывание вручную Стокость к хлопьям краски Превосходная мгновенная адгезия Превосходная прочость на отрыв Стойкость к сходу адгезива Стокойсть к инфракрасному свету Контролируемый размот ленты | ВЫГОДА Краска не проникает под ленту Нет необходимости в перемаскировании после обработки водой Подходит для использования водных красок Уменьшается истирание пальцев Предупреждает образование разрывов при нанесении на сложные поверхности Маскирование сожных поверхностей Удобное нанесение Хорошее качество конеченой поверхности Легкость нанесения Стокйость даже в случае повторяющихся высокотемпературных циклов Чистое удаление Универсальная лента |
| --- | --- | --- | --- |

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент 121614 Москва, Россия ул. Крылатская, д. 17, стр. 3 Бизнес-парк “Крылатские Холмы” Tel: (495) 784 7474 Fax: (495) 784 7475 www.3Mrussia.ru |  |
| --- | --- |