Flexomount(

447DL Двусторонняя клейкая лента Flexomount(

для монтажа флексографских клише

Техническая информация

Март 1996

| Описание продукта | 447DL Flexomount - двуxсторонняя клейкая лента высокой плотности с основой из поливинилхлорида с каучуковым клеем на обеих сторонах подложки. Лента 447DL - клейкая лента для сплошной печати и заливки. | Внутренняя сторона ленты, c прозрачным пластиковым защитным слоем, предназначена для монтажа ленты на флексографском цилиндре или «рукаве». Внешняя сторона ленты с защитным бумажным слоем предназначена для монтажа фотополимерного клише. | Клеевые составы специально разработаны для чистого удаления клейкой ленты с печатного цилиндра и избежания остатков клея на фотополимерных пластинах. |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства (не являются спецификацией) | Тип адгезива | каучуковый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Поливинилхлорид |  |
|  | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 0.25 мм 0.10 мм 0.45 мм |  |
|  | Допустимая разница по толщине | 0.04 мм |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с даты поставки со склада 3М при условии хранения в оригинальной упаковке при 21°C & 50% относительной влажности |

Дата:	Март 1996

411DL Flexomount

| Специальные характеристики | Плотность | Высокая |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип печати | Сплошная печать |  |
|  | Тип пластины | Фотополимер |  |
|  | Адгезия | Нержавеющая сталь фотополимер | 4,9 N/10 мм 5,5 N/10 мм |
|  | Стойкость к растворителям | Вода- высокая Алканы - высокая Спирты – высокая Ацетаты - высокая |
|  | Температурная устойчивость | Минуты, часы - 93°C Дни, недели - 65°C |

| Монтаж и удаление ленты | Для получения оптимальной адгезии цилиндры, клише или «рукава» должны быть чистыми и сухими непосредственно перед применением ленты. Для очистки поверхности цилиндров и клише рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой. В случае сильного загрязнения поверхностей можно использовать мягкие растворители с последующей обработкой смесью изопропилового спирта с водой Примечание: при использовании растворителей убедительно рекомендуем соблюдать правила техники безопасности Вашего предприятия. Прочность адгезионной связи зависит также от однородности поверхности как цилиндра, так и клише. Различные царапины, зарубки, выемки и другие неровности могут спссобствовать изменению адгезии и приводить соответственно к отклеиванию или возникновению пузырей. Поэтому особое внимание следует уделять однородности поверхности. | После окончательного монтажа клише на цилиндре всю систему «клише-клейкая лента-цилиндр» рекомендуется плотно оборачивать полимерной пленкой. Это позволяет уменьшить нагрузку на систему «лента-клише» и создает противодействие силе упругости фотополимерного материала, стремящейся вернуть фотополимерное клише в горизонтальное положение и работающей против силы сцепления клише и клейкой ленты. Цилиндр должен оставаться обернутым полимерной пленкой вплоть до процесса печати. | Клейкую ленту следует наклеивать таким образом, чтобы общая площадь ленты превышала площадь клише как минимум на 13 мм по периметру клише. Использование избытка ленты позволяет уменьшить нагрузку на клише и минимизировать возможность отклеивания. Во избежание попадания краски и растворителя между клише и лентой рекомендуется заклеивать края клише односторонней клейкой лентой, использовать термоплавкие клеи или специальный праймер 94. При демонтаже следует сначала отделять клише или «рукав» от ленты, а затем снимать клейкую ленту с цилиндра. Снимать клише или ленту рекомендуется очень медленно и под острым углом (менее 45) от поверхности. Это поможет избежать остатков клея как на клише, так и на цилиндре. |
| --- | --- | --- | --- |