Клейкая лента на политетрафторэтиленовой

основе Scotch( 5480

Техническая информация

Изменения 	:   Март 1996

Выпуск	:	  Октябрь 1993

| Описание продукта | Клейкая лента на основе политетрафторэтилена, обладающего высокой гладкостью, износостойкостью, температурной и химической устойчивостью. | Имеет высокую эластичность и пригодна к нанесению на криволинейные поверхности, например валы и цилиндры. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Физические свойства ( не являются спецификацией ) | Тип адгезива | Силиконовый |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Политетрафторэтилен |  |
|  | Толщина пленки (ASTM D-3652) | 50 мкм |  |
|  | Общая толщина | 96 мкм |  |
|  | Цвет ленты | Коричневый |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21° С и 50% относительной влажности воздуха. |

| Характеристики ( не являются спецификацией ) | Адгезия к стали ASTM D-3330 | 2.2 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв ASTM D-3759 | 47.3 Н/10мм |  |
|  | Относительное удлинение до разрыва ASTM D-3759 | 140 % |  |
|  | Температура эксплуатации: Максимальная Минимальная | 204 °C -54 °C |  |

| Дополнительная Информация | 5480 - гладкая политетрафторэтиленовая лента специально предназначенная для нанесения на криволинейные поверхности с целью уменьшения трения и придания антиадгезионных свойств. | Внимание Политетрафторэтилены при температурах выше 204C, выделяют небольшое количество таксичных паров, поэтому при работе при температурах выше 204C, должна быть обеспечена вентиляция рабочего места. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Порядок применения | При нанесении ленты, предназначенной к работе при температуре выше 120C следует предварительно нагреть поверхность, на которую наносится лента до температуры 65C - 80C. Это поможет избежать образования пузырьков и складок в процессе эксплуатации ленты. | Поверхность, на которую наносится лента, должна быть сухой и чистой. После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности. |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Применения | Нанесение на края валов полиэтиленовых экструдеров с целью их защиты от налипания полиэтилена и увеличения скольжения. | Обмотка барабанов для уменьшения трения и защиты от загрязнений краской, чернилами, которые легко удаляются с поверхности фторполимеров. | Защита поверхностей труб и кабелей от воздействия агрессивных сред в том числе при повышенной температуре. |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Строение | Характеристики | Преимущества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тетраполифторэтиленовая основа. Силиконовый адгезив. | Эластичность. Прочность по всем направлениям. Антиадгезионные свойства, низкий коэффициент трения. Стойкость к действию химикатов, растворителей, солей. Высокая температурная стойкость. Чистое удаление. | Уменьшение стоимости эксплуатации оборудования Увеличение производительности. Сокращение расходов на очистку. |