VHB(

9469PC Безосновная клеепереносящая лента.

Техническая информация

Изменения 	:  Февраль 1996

Выпуск	:	 Октябрь 1993

| Описание продукта | А-10 – очень жесткий чувствительный к давлению акриловый адгезив, обеспечивает очень высокую прочность на сдвиг и на отрыв. | Прочность соединения возрастает с течением времени. |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Тип адгезива | Акриловый | 3М номер: А-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Физические свойства (не являются спецификацией) | Толщина (ASTM D-3652) |  |  |
|  | Лента Защитный слой Общая | 0.13 мм 0.10 мм 0.23 мм |  |
|  | Защитный слой | Светло-коричневая бумага |  |
|  | Цвет ленты | Прозрачный |  |
|  | Срок хранения | 12 месяцев с момента производства при хранении в заводской упаковке при 21°C & 50 % относительной влажности воздуха |

| Характеристики (не являются спецификацией) | Прочность на отрыв (отслаивание) с нержавеющей сталью угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | 13.1 Н/10мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на статический сдвиг материал - нержавеющая сталь, перекрытие 3.23 кв. см., 100 часов | 1000г при 20°C 1000г при 65°C 1000г при 95°C 1000г при 120°C 500г при 150°C 500г при 175°C | Минут до разрыва: 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 10,000+ 7,500+ |
|  | Температура эксплуатации: максимальная Краткая (Часы/минуты) Длительная (Дни/недели) минимальная | 260°C 150°C |  |
|  | Стойкость к растворителям | При нанесении на непроницаемые материалы адгезив устойчив к кислотам средней силы, бензину, реактивному топливу JP-4, моторным маслам, керосину, гидравлическим жидкостям и другим углеводородным растворителям и кетонам. |
|  | Устойчивость к УФ | Отличная. |

|  | Водостойкость | При нанесении на непроницаемые материалы адгезивное соединение не изменяется при 100 часовой выдержке в воде при t 20(C. |
| --- | --- | --- |
|  | Устойчивость к условиям окружающей среды | После выдержки в течение 1000 часов в условиях внешней среды, тесты на адгезию для лент нанесенных на стекло, аллюминий и нержавеющую сталь показали, что прочность не уменьшилась и адгезив не деградировал. Адгезив, нанесенный между стеклом и прозрачным полиэфиром, после выдержки в течение 1 года под солнцем (Флорида) не подвергается изменениямл. |
|  | Изоляционные свойства | >1 x 106 |
|  | Поверхностная адгезия к нержавеющей стали (отслаивание) угол 90°, комн. темп.,72 ч выдержка, скорость 300 мм/мин | Нержавеющая сталь 13.1 Н/10мм Аллюминий 13.1 Н/10мм Жесткий винил 9.8 Н/10мм ABS-пластики 7.7 Н/10мм Поликарбонат 9.8 Н/10мм Стекло 9.8 Н/10мм Акрил 9.8 Н/10мм Эпоксидная смола 9.8 Н/10мм |
| Дополнительная информация о продукте | Теплопроводность, Вт/см(С 0.0016 | Диэлектрическая сила [Вольт/25(м] 3500 вольт | A-10 – акриловый адгезив разработан для применений, требующих высокой прочности на сдвиг и на отслаивание. Результаты различных тестов см. выше. |

| Порядок применения | 1. Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. 2. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать изопропиловый спирт. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с растворителями. | Иногда необходимо предварительное покрытие или обработка для выравнивания поверхности а. Большинство пористых или зернистых материалов требуют покрытия для выравнивания пов-ти b. Некоторые материалы (медь, латунь, пластифицированный винил) требуют предв. обработки или покрытия для пердохранения взаимодействия между адгезивом и материалом. 3. Оптимальная температура нанесения ленты 20°C - 38°C. | Не рекомендуется нанесение ленты при температуре ниже 10°C по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. Однако, если лента нанесена при нормальных условиях адгезионные свойства ленты сохраняются в широком температурном интервале. Время достижения полного соединеничя можно уменьшить если соединение выдерживать при повышенной температуре (65°C в течение одного часа) В н и м а н и е. Применение ленты при низких температурах и предельных нагрузках должно оцениваться в каждом отдельном случае. Для температур от 0 до 10°C. применяйте ленту 4951 |
| --- | --- | --- | --- |

Дата:            Февраль 1996

9469PC,   безосновная

клеепереносящая лента

| Применение | Ленты VHB подходят как для внутреннего так и для наружного промышленого применения. Во многих случаях они могут заменить заклёпки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Каждый продукт семейства VHB имеет свои специфические силовые характеристики, как, например, прочность на растяжение, сдвиг и отслаивание, устойчивость к растворителям, влаге и пластификаторам. Пользователь применяющий соединения на VHB должен тщательно оценивать условия применения продукта, особенно если планируется применение в экстремальных условиях окружающей среды. | Ленты VHB подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованое дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Пластики, соединение с которыми проблематично: полипропилен, фторполимеры, силиконы и другие материалы с низкой поверхностной энергией. Соединение с пластифицированным винилом зависит от концентрации пластификатора который может выделяться и уменьшать силу соединения; Лента 4945 наиболее устойчива к пластификаторам. | Соединение с поверхностями с гальваническими покрытиями потенциально проблематично и должно тщательно оцениваться в каждом отдельном случае. Для предотвращения коррозии на меди или латуни необходимо использовать только материалы с покрытием. Для любых поверхностей, соединение с которыми вызывает вопросы рекомендуется проводить дополнительную оценку. |
| --- | --- | --- | --- |