Двусторонняя лента с быстросхватывающимся покрытием марки 360

9628B • 9628FL • 9629PC • 9629B • 9629FL

Технические характеристики 	Сентябрь 2009 г.

Описание продукта	Двусторонние ленты 3M™ с быстросхватывающимся покрытием марки 360 обладают высокой адгезией к большинству поверхностей, включая многие пластики с низкой поверхностной энергией, такие как полипропилен, а также краски на основе порошковых покрытий.

| Структура | № продукта | Лицевая1 сторона с клеящим покрытием Тип/толщина | Тип/толщина основы | Оборотная2 сторона с клеящим покрытием Тип/толщина | Защитный слой: цвет, тип, рисунок | Толщина защитного слоя3 | Общая толщина ленты (без защ. слоя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9628B | 0,00075 дюймов (0,019 мм) | 0,0005 дюймов (0,013 мм) Черный ПЭТ | 0,00075 дюймов (0,019 мм) | Естественный, калька № 60 | 0,0032 дюймов (0,08 мм) | 0,002 дюймов (0,05 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9628FL | 0,00075 дюймов (0,019 мм) | 0,0005 дюймов (0,013 мм) Прозрачный ПЭТ | 0,00075 дюймов (0,019 мм) | Прозрачный, полиэфир | 0,002 дюймов (0,05 мм) | 0,002 дюймов (0,05 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9629PC | 0,00175 дюймов (0,04 мм) | 0,0005 дюймов (0,013 мм) Прозрачный ПЭТ | 0,00175 дюймов (0,04 мм) | Желто-коричневый, №58, с полимерным покрытием | 0,0042 дюймов (0,11 мм) | 0,004 дюймов (0,10 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9629B | 0,00175 дюймов (0,04 мм) | 0,0005 дюймов (0,013 мм) Черный ПЭТ | 0,00175 дюймов (0,04 мм) | Естественный, калька № 60 | 0,0032 дюймов (0,08 мм) | 0,004 дюймов (0,10 мм) |
|  | Двусторонняя лента 3M™ 9629FL | 0,00175 дюймов (0,04 мм) | 0,0005 дюймов (0,013 мм) Прозрачный ПЭТ | 0,00175 дюймов (0,04 мм) | Прозрачный, полиэфир | 0,002 дюймов (0,05 мм) | 0,004 дюймов (0,10 мм) |

Примечание 1. Лицевой стороной считается внутренняя сторона, доступ к которой открывается при разматывании рулона.

Примечание 2. Оборотной стороной считается внешняя сторона рулона, доступ к которой открывается при снятии защитного слоя.

Примечание 3. Указанная толщина рассчитывается из контролируемой в производственных условиях массы клеевого слоя при плотности 1,071 г/см3.

| Типичные физические свойства и эксплуатационные характеристики | Примечание. Техническая информация и данные, указанные ниже, являются общими, приводятся лишь в справочных целях и не должны рассматриваться в качестве спецификации. |
| --- | --- |
|  | № продукта | 2,0 мил (0,05 мм) Двусторонняя лента 3M™ 9628B • 9628FL | 4,0 мил (0,1 мм) Двусторонняя лента 3M™ 9629PC • 9629B • 9629FL |
|  | Адгезия к полипропилену ASTM D3330 – угол 180 градусов, 2 мила, алюм. фольга | Унции на дюйм (Н/25 мм) Лицевая сторона/оборотная сторона | Унции на дюйм (Н/25 мм) Лицевая сторона/оборотная сторона |
|  | - 30 секунд, комнатная температура | 60 (17) / 60 (17) | 100 (28) / 100 (28) |
|  | - 15 минут, комнатная температура | 65 (18) / 65 (18) | 120 (34) / 120 (34) |
|  | - 72 часа, комнатная температура | 90 (25) / 90 (25) | 150 (42) / 150 (42) |
|  | Адгезия к другим поверхностям ASTM D3330 – угол 180 градусов, 2 мила алюм. фольга , 72 часа, комн. температура | Унции на дюйм (Н/25 мм) Лицевая сторона/оборотная сторона | Унции на дюйм (Н/25 мм) Лицевая сторона/оборотная сторона |
|  | АБС (Акрилонитрил-бутадиен-стирол) | 90 (25) / 90 (25) | 160 (45) / 150 (42) |
|  | Поликарбонат | 115 (32) / 115 (32) | 170 (48) / 160 (45) |
|  | Нержавеющая сталь | 100 (28) / 100 (28) | 170 (48) / 160 (45) |
|  | ПЭНП | 50 (14) / 50 (14) | 65 (18) / 65 (18) |
|  | ПЭВП | 60 (17) / 60 (17) | 75 (21) / 65 (18) |
|  | Прочность на сдвиг — ASTM D3654 модифицированный — (площадь поверхности образца — 0,5 кв. дюймов) |  |  |
|  | 1000 г при 22°C (72°F) | >10 000 минут | >10 000 минут |
|  | 500 г при 70°C (158°F) | >10 000 минут | >10 000 минут |
|  | Рабочие диапазоны относительно высоких температур: |  |  |
|  | В течение длительного времени (дни, недели) | 93°C (200°F) | 93°C (200°F) |
|  | В течение короткого времени (минуты, часы) | 177°C (350°F) | 177°C (350°F) |
|  | Относительная устойчивость к растворителям: | Очень хорошая | Очень хорошая |

| Предлагаемые размеры | Длина рулона, ширина, допуск при нарезании полосами, размер сердечника |
| --- | --- |
|  | Материал | Двусторонняя лента 3M™ |
|  |  | 9628B • 9628FL | 9629PC • 9629B | 9629FL |
|  | Максимальная длина, дюймы: От 1/2" до 1/2" От 1/2" до 1" От 1 до 6 дюймов От 6 до 27 дюймов От 27 до 54 дюймов | 72 ярда (66 м) 360 ярдов (329 м) 540 ярдов (494 м) 900 ярдов (823 м) 540 ярдов (494 м) | 72 ярда (66 м) 252 ярда (230 м) 540 ярдов (494 м) 720 ярдов (658 м) 540 ярдов (494 м) | 72 ярда (66 м) 360 ярдов (329 м) 540 ярдов (494 м) 900 ярдов (823 м) 540 ярдов (494 м) |
|  | Стандартный допуск при нарезании полосами | ± 0,08 мм (1/32 дюйма) |
|  | Размер сердечника (внутр. диам) | 76,2 мм (3,0 дюйма) |
|  | Минимальная длина | 72 ярда (66 м) |

| Отличительные особенности | Прекрасная адгезия к плохо поддающимся склейке поверхностям, таким как ПЭВП, ПЭНП и полипропилен. Сверхбыстрое схватывание. Более высокая адгезия при меньшей толщине ленты. Отличная стойкость к растворителям. Стойкость к воздействию высоких температур. Благодаря основе данной ленты увеличивается размерная устойчивость пеноматериалов и других субстратов, а также упрощаются процессы нарезки полос и штанцевания. |
| --- | --- |
| Методики нанесения | Прочность клеевого соединения зависит от площади контакта клея с поверхностью. Плотное прижимание позволит клею прочно связаться со склеиваемой поверхностью. Для ускорения процесса склеивания можно использовать дополнительный нагрев до температуры 54°C (130°F). Для достижения оптимальной адгезии склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и однородными. К числу типичных растворителей для очистки поверхностей относятся изопропиловый спирт и гептан*. Идеальный диапазон температуры нанесения — от 70 °F до 100 °F (от 21 °C до 38 °C). Не рекомендуется наносить ленту на поверхность при температурах ниже 50 °F (10 °C), потому что затвердевший клей будет плохо наноситься на поверхность. Тем не менее, если нанести клей правильно, то даже при низкой температуре качество соединения, как правило, будет удовлетворительным. *Если используются растворители, потушите все источники пламени, в том числе малые горелки, и соблюдайте правила техники безопасности и указания изготовителя. Данные рекомендации по очистке могут не соответствовать правилам, принятым в некоторых окружных органов Калифорнии по контролю качества воздуха, поэтому перед использованием изучите все применимые правила. |
| Устойчивость к воздействию окружающей среды | Влагостойкость: Высокая влажность оказывает минимальное влияние на характеристики клея. После 7 суток пребывания при температуре 32°C и относительной влажности 90% не наблюдалось существенного снижения прочности клеевого соединения. Стойкость к УФ излучению: При правильном нанесении данное воздействие не оказывало негативного влияния на заводские таблички и нарезанные декоративные элементы. Стойкость к воздействию воды: Погружение в воду не оказывало заметного влияния на прочность клеевого соединения. Через 100 часов воздействия при комнатной температуре сохранялась высокая прочность клеевого соединения. Стойкость к воздействию циклических изменений температуры: Высокая прочность клеевого соединения сохранялась после четырехкратного воздействия следующего цикла: 8 часов при 90°C (194°F) 16 часов при -40°C (-40°F) 8 часов при 38°C (100,4°F) (относительная влажность 100%) 16 часов при -40°C (-40°F) Устойчивость к химическим воздействиям: При правильном нанесении заводские таблички и нарезанные декоративные элементы оставались прочно прикрепленными после воздействия ряда химических веществ, включая масло, слабые растворы кислот и щелочей. |
| Возможное применение | Приклеивание пеноматериалов к поверхностям, покрытым порошковой краской. Склеивание пластиков с низкой поверхностной энергией. |

| Оборудование для нанесения | При широкоформатном нанесении клеев необходимо использовать оборудование для нанесения ленты, обеспечивающее приемлемое качество. Дополнительную информацию о работе с чувствительными к давлению клеями можно получить в техническом бюллетене 3М™ «Методы ламинирования при использовании преобразователей клеев для ламинирования» (70-0704-1430-8). Для получения дополнительной информации об оборудовании для нанесения обращайтесь к торговым представителям компании 3M в своей стране или отдел продаж компании 3M по телефону 1-800-362-3550 (звонок бесплатный). |
| --- | --- |
| Хранение | Хранить в оригинальных коробках при температуре 70 °F (21 °C) и относительной влажности 50%. |
| Срок хранения | При хранении в надлежащих условиях продукт сохраняет свои свойства в течение двух лет от даты изготовления. |
| Техническая информация | Все технические сведения, рекомендации и прочие утверждения, приведенные в настоящем документе, основаны на результатах испытаний или практическом опыте, которые компания 3M считает достоверными, но не может гарантировать точность и полноту этой информации. |
| Использование продукта | Существует множество факторов, не контролируемых компанией 3M, известных и подконтрольных только пользователю, которые способны повлиять на возможность использования и характеристики продукта 3М в конкретных условиях применения. Учитывая многообразие факторов, влияющих на возможность использования и характеристики продукта 3М, вся ответственность за принятие решения о соответствии продукта предполагаемым целям и методам использования возлагается на пользователя. |
| Гарантия и информация об ограничении ответственности | Если иное не оговорено в других технических документах или не указано на упаковке соответствующего продукта, компания 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует заявленным техническим характеристикам на момент его поставки компанией 3M. КОМПАНИЯ 3М НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЛЮБЫМИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА ДЛЯ ЛИЧНЫХ НУЖД ИЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ. Если продукт 3М не будет соответствовать условиям данной гарантии, единственным возмещением для пользователя будет, на усмотрение компании 3М, замена продукта или возмещение его покупной стоимости. |
| Ограничение ответственности | За исключением случаев, запрещенных законом, компания 3M не несет никакой ответственности за любые прямые, косвенные, специальные, случайные или закономерные убытки или потери, связанные с использованием данного продукта 3М, независимо от предъявляемой теории права, включая гарантию, контракт, халатность или прямую ответственность. |
|  | Данный продукт Отдела промышленных клеев и клейких лент изготовлен в соответствии с системой контроля качества компании 3M, зарегистрированной согласно требованиям стандарта ISO 9001: 2000. |

| Отдел промышленных клеев и клейких лент, Переработка материалов Центр 3М, строение 225-3S-06 St.Paul, MN 55144-1000 800-223-7427 • 651-778-4244 (факс) www.3M.com/converter | Вторичная бумага 40% производственных бумажных отходов 10% бытовых бумажных отходов | 3М является торговой маркой компании 3М. Отпечатано в США. ©3M 2009 70-0713-4544-4 (9/09) |
| --- | --- | --- |