|  |  |
| --- | --- |
| P595 Праймер для стекла |
| Техническая информация |
|  | Ноябрь 2008 г. Взамен редакции: новый. |
| Описание продукта | Праймер для стекла 3M P595 представляет собой праймер черного цвета, содержащий изоцианаты. |
| Особенности | Грунтовка для стекла 3M P595 улучшает адгезию герметиков на основе полиуретанов и МС-полимеров. Она разработана специально для использования на стекле. |
| Типичные характеристики неотвержденного материала | Вязкость ~ 50 мПа·с Плотность при +20°C | 0,92 ± 0,03 Время высыхания 10–15 минут Стандартное содержание твердых веществ (EN 827) 29,5 ± 1,5 % Цвет Черный |
| Эксплуатационные характеристики | Температура нанесения +5°C – +40°C |
| Инструкции по применению | Подготовка поверхностей Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли и следов смазки и других загрязняющих веществ, способных негативно повлиять на склеивание. Их можно очистить метилэтилкетоном (МЭК) или ацетоном. Если поверхность чувствительна к ацетону, используйте спирт. Проверьте совместимость используемого растворителя с обрабатываемыми поверхностями. Бетонные поверхности рекомендуется очищать с помощью металлической щетки. Может потребоваться предварительная шлифовка. Произведите очистку поверхностей после шлифовки. После обезжиривания дайте поверхности высохнуть. Растворители должны соответствовать местным нормативным документам. При использовании растворителей уберите с места проведения работ все источники огня. Тщательно соблюдайте инструкции по применению продукта и меры предосторожности, указанные производителем. |
| Методика нанесения | Перед использованием тщательно встряхните бутылку. После использования немедленно закройте емкость. При контакте с влагой праймер начнет затвердевать. Поэтому, открыв продукт, необходимо использовать его в течение суток. Для получения однородной пленки грунтовку следует наносить кистью или щеткой, не оставляющей на поверхности ворса. |
| Срок хранения | Праймер для стекла 3M P595 имеет срок хранения 12 месяцев с момента отгрузки со склада компании 3M при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре +21°C и относительной влажности 50%. |
| Меры предосторожности | Перед использованием продукта обратитесь за информацией о мерах безопасности и охране труда к паспорту безопасности материала и к этикетке продукта. |
| Важная информация | Все утверждения, технические данные и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основываются на тестах и опыте, которые компания 3М считает надежными. Однако на применение и эксплуатационные характеристики продукта 3М в конкретных условиях могут влиять многие факторы, не контролируемые компанией 3М, в том числе, условия применения, время, а также параметры окружающей среды, в которой планируется использовать продукт. Поскольку данные факторы относятся исключительно к области компетенции и контроля пользователя, необходимо, чтобы пользователь оценил соответствие продукта 3М конкретному назначению, методике и области применения. Все вопросы, связанные с обязательствами, относящимися к данному изделию, регулируются условиями продажи, и, где необходимо, подпадают под действие существующего закона. |
| Представленные значения определялись с помощью стандартных тестовых методик и представляют собой средние значения, которые не следует рассматривать как спецификации. Наши рекомендации по использованию продуктов основываются на тестах, которые мы считаем надежными, но мы просим вас провести собственные проверки, подтверждающие соответствие продукта предполагаемой области применения. Это связано с тем, что 3М не может принять на себя ответственность или обязательства, прямые или косвенные, за потери или ущерб, возникшие в результате использования наших рекомендаций. |
| 3М является торговой маркой компании 3М. |  |
| 3M Россия Отдел индустриальных клейких лент Москва, 121614 Ул. Крылатская дом 17 стр. 3 Бизнес-парк «Крылатские Холмы» Tel: (095) 784 7474 Fax: (095) 784 7475 |